Открытое акционерное общество “Сморгоньсиликатобетон”

231000, Республика Беларусь, г. Сморгонь

тел./факс  8+375(1592) 3-37-74;  92-2-72

www.ssb.by   email: sales@ssb.by

Отпускные цены действующие с 01.04.2010 г.

| Наименование Продукции | Ед. изм. | Технические характеристики | Примечание | Цена франко- Станция продавца, без НДС, в ЕВРО | Цена франко-склад продавца, без НДС, в ЕВРО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блоки из ячеистого бетона стеновые категории 1 (для укладки на клею) Д – 500 СТБ 1117 – 98 ГОСТ 21520 – 89 Произведённые на оборудовании фирмы «Masa-Henke» (Германия) | м3. | Размеры :250*100*625; 250*200*625; 250*300*625; 250*400*625 мм и др. по согласованию с потребителем. Плотность бетона 500 Кг/м3. Теплопроводность 0,12Вт/м0С. Класс по прочности 1,5-2,5. Морозостойкость 25(35) циклов Влажность бетона до 25% Отклонение по размерам ±1-2 мм | Применяются для кладки наружных и внутренних стен в жилых и общественных зданиях | 32,7 | 32,7 |
| Блоки из ячеистого бетона стеновые категории 1 (для укладки на клею) Д – 500 паз-гребень | м3 | Размеры :250*300*610; 250*420*610; |  | 33,1 | 33,1 |
| ## Блоки из ячеистого бетона стеновые ## категории 3 Д – 500 СТБ 1117 – 98 ГОСТ 21520 – 89 | м3. | Размеры: 610*288*250 мм; 610*288*200 мм; 500*288*395 мм и др. по согласованию с потребителем. Плотность бетона 500 кг/м3. Теплопроводность 0,12Вт/м С Класс по прочности 1,5-2,5. Морозостойкость 25(35) циклов | Применяются для кладки наружных и внутренних стен в жилых и общественных зданиях | 29,4 | 29,4 |
| ## Кирпич силикатный утолщенный пустотелый М—150 (навал) СТБ 1228 – 2000 | тыс шт. | Размер: 250*120*88 мм. Вес 4,3 кг. Водопоглащение не менее 6%. Морозостойкость – 35 циклов. Пустотность 16%. Кол-во натуральных единиц в усл. тыс. – 738 шт. | Применяется для кладки наружных и внутренних стен в надземной части как одноэтажных, так и многоэтажных зданий | 81,0 | 81,0 |
| ## Кирпич силикатный утолщенный пустотелый М—150 на поддоне ПС-1 СТБ 1228 – 2000 | тыс шт. | Размер: 250*120*88 мм. Вес 4,3 кг. Водопоглащение не менее 6%. Морозостойкость – 35 циклов. Пустотность 16%. Кол-во натуральных единиц в усл. тыс. – 738 шт. | Применяется для кладки наружных и внутренних стен в надземной части как одноэтажных, так и многоэтажных зданий | 85,5 | 85,5 |
| ## Кирпич силикатный утолщенный пустотелый М—200 (навал) СТБ 1228 – 2000 | тыс шт. | Размер: 250*120*88 мм. Вес 5 кг. Водопоглащение не менее 6%. Морозостойкость – 35 циклов. Кол-во натуральных единиц в усл. тыс. – 738 шт. | Применяется для кладки наружных и внутренних стен в надземной части как одноэтажных, так и многоэтажных зданий | 95,6 | 95,5 |
| ## Кирпич силикатный утолщенный пустотелый М—200 на поддоне ПС-1 СТБ 1228 – 2000 | тыс шт. | Размер: 250*120*88 мм. Вес 5 кг. Водопоглащение не менее 6%. Морозостойкость – 35 циклов. Кол-во натуральных единиц в усл. тыс. – 738 шт. | Применяется для кладки наружных и внутренних стен в надземной части как одноэтажных, так и многоэтажных зданий | 100,6 | 100,5 |