| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.296 | 02C129-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 33,3 LINEN | 33,3 LINEN | 150+-3 | 134+-4 | 85 - 6 | 1,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.061 | 06C346-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 33,3 LINEN | 33,3 LINEN | 180+-4 | 164+-5 | 105 - 7 | 1,70 |
| FABRIC NATURAL | OBR.1566 | 09C348-ШР | 145+-2 | 100 | - | - | - | 11,6 LINEN | 11,6 LINEN | 68+-2 | 73+-2 | 120 - 8 | 1,10 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1567 | 09C343-ШР | 145+-2 | 100 | - | - | - | 11,6 LINEN | 11,6 LINEN | 68+-2 | 73+-2 | 120 - 8 | 1,00 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.78 | 2C64-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 33,3 LINEN | 33,3 LINEN | 226+-5 | 174+-5 | 125 - 9 | 1,85 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.057 | 06C251-ШР | 160+-2 | 100 | - | - | - | 33,3 LINEN | 33,3 LINEN | 226+-5 | 174+-5 | 125 - 9 | 1.97 |
| FABRIC NATURAL | OBR.166 | 6C11-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 33,3 LINEN | 33,3 LINEN | 226+-5 | 174+-5 | 125 - 9 | 2,05 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.840 | 00C6-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 26,3 LINEN | 26,3 LINEN | 191+-4 | 164+-5 | 135 - 9 | 1,90 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.126 | 3C136-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 33,3 LINEN | 33,3 LINEN | 226+-5 | 174+-5 | 130 - 9 | 2,00 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.040 | 05C212-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 26,3 LINEN | 26,3 LINEN | 199+-4 | 184+-6 | 150 - 11 | 1,95 |
| FABRIC NATURAL | OBR.051 | 05C336-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 26,3 LINEN | 26,3 LINEN | 198+-4 | 184+-6 | 150 - 11 | 2,15 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.052 | 06C112-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 26,3 LINEN | 26,3 LINEN | 199+-4 | 184+-6 | 150 - 11 | 2,10 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.603 | 6C42-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 21,7 LINEN | 21,7 LINEN | 191+-4 | 154+-5 | 165 - 12 | 1,80 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.0114 | 08C341-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 23,8 LINEN | 23,8 LINEN | 192+-4 | 194+-6 | 165-12 | 2,00 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1557 | 09C180-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 11,6 LINEN | 11,5 LINEN | 113+-3 | 82+-3 | 165-12 | 1,35 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.1138 | 04C18-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 21,7 LINEN | 21,7 LINEN | 191+-4 | 154+-5 | 170 - 12 | 1,95 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1520 | 08C415-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 9,09 LINEN | 9,52 LINEN | 87+-2 | 80+-2 | 180 - 13 | 1,40 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.491 | 4C33-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 17,9 LINEN | 17,9 LINEN | 180+-4 | 140+-4 | 185 - 13 | 1,60 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1570 | 09C321-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 17,2 LINEN | 17,2 LINEN | 180+-4 | 132+-4 | 185 - 13 | 1,50 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.831 | 9C93-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 17,9 LINEN | 17,9 LINEN | 180+-4 | 138+-4 | 185 - 13 | 1,75 |
| FABRIC NATURAL | OBR.1072 | 02C135-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 17,9 LINEN | 17,9 LINEN | 180+-4 | 136+-4 | 185 - 13 | 2,00 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1301 | 06C243-ШР | 160+-2 | 100 | - | - | - | 17,9 LINEN | 17,9 LINEN | 180+-4 | 140+-4 | 185 - 13 | 1,90 |
| FABRIC NATURAL | OBR.1209 | 05C221-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 9,09 LINEN | 9,09 LINEN | 83+-2 | 88+-3 | 195 - 14 | 1,45 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.492 | 4C45-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 17,9 LINEN | 11,6 LINEN | 180+-4 | 116+-3 | 215 - 15 | 1,65 |
| FABRIC NATURAL | OBR.789 | 8C215-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 12,1 LINEN | 12,1 LINEN | 143+-3 | 106+-3 | 215 - 15 | 1,95 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.1133 | 04C25-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 12,1 LINEN | 12,1 LINEN | 143+-3 | 108+-3 | 215 - 15 | 1,90 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1561 | 09C209-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 14,7 LINEN | 14,7 LINEN | 174+-4 | 133+-4 | 215 - 15 | 1,65 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1025 | 03C42-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 12,1 LINEN | 12,1 LINEN | 156+-3 | 112+-3 | 220 - 15 | 1,95 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.1099 | 03C36-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 11,6 LINEN | 12,1 LINEN | 156+-3 | 112+-3 | 240 - 17 | 1,80 |
| FABRIC NATURAL | OBR.1041 | 02C77-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 12,1 LINEN | 12,1 LINEN | 160+-3 | 112+-3 | 240 - 17 | 2,15 |
| FABRIC NATURAL | OBR.1322 | 06C451-ШР | 155+-2 | 100 | - | - | - | 11,6 LINEN | 11,6 LINEN | 150+-3 | 116+-3 | 240 - 17 | 1,85 |
| FABRIC NATURAL | OBR.1588 | 09C469-ШР | 155+-2 | 100 | - | - | - | 11,5 LINEN | 11,5 LINEN | 151+-3 | 112+-3 | 245 - 17 | 1,95 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.536 | 4C107-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 11,6 LINEN | 11,6 LINEN | 156+-3 | 114+-3 | 245 - 17 | 1,55 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1542 | 09C52-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 11,5 LINEN | 11,5 LINEN | 156+-3 | 118+-2 | 245 - 17 | 1,75 |
| fABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1321 | 06C397-ШР | 155+-2 | 100 | - | - | - | 11,6 LINEN | 11,6 LINEN | 156+-3 | 113+-3 | 245 - 17 | 1,60 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.1471 | 08C232-ШР | 155+-2 | 100 | - | - | - | 11,6 LINEN | 11,6 LINEN | 156+-3 | 113+-3 | 245 - 17 | 1,70 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | 05158 | 1C28-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 9,09 LINEN | 9,09 LINEN | 142+-3 | 100+-3 | 265 - 19 | 1,60 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1534 | 09C2-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 9,52 LINEN | 9,52 LINEN | 142+-3 | 112+-3 | 265 - 19 | 1,85 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.482 | 3C154-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 9,09 LINEN | 9,09 LINEN | 142+-3 | 102+-3 | 280 - 20 | 1,70 |
| FABRIC NATURAL | OBR.1237 | 05C304-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 9,09 LINEN | 9,09 LINEN | 142+-3 | 100+-3 | 280 - 20 | 1,80 |
| FABRIC SEMI- BLEACHED TWILL WEAVE | OBR.1458 | 08C141-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 9,09 LINEN | 9,09 LINEN | 143+-3 | 120+-4 | 280 - 20 | 1,95 |
| FABRIC SEMI-NATURAL TWILL WEAVE | OBR.1459 | 08C129-ШР | 150+-2 | 100 | - | - | - | 9,09 LINEN | 9,09 LINEN | 142+-3 | 122+-4 | 300 - 21 | 2,00 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.298 | 02C34-ШР | 150+-2 | 52 | 48 | - | - | 34x1 cott. | 33,3 LINEN | 140+-3 | 136+-4 | 80 - 6 | 1,05 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.0131 | 09C471-ШР | 150+-2 | 55 | 45 | - | - | 34x1 cott. | 33,3 LINEN | 150+-3 | 158+-4 | 90 - 6 | 1,10 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.236 | 00C34-ШР | 150+-2 | 45 | 55 | - | - | 34x1 cott. | 33,3 LINEN | 226+-5 | 176+-5 | 125 - 6 | 1,18 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.026 | 03C124-ШР | 150+-2 | 46 | 54 | - | - | 34x1 cott. | 33,3 LINEN | 225+-5 | 179+-5 | 125 - 6 | 1,23 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.045 | 05C273-ШР | 150+-2 | 55 | 45 | - | - | 34x1 cott. | 26,3 LINEN | 226+-5 | 186+-6 | 140 - 10 | 1,20 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.053 | 06C113-ШР | 150+-2 | 55 | 45 | - | - | 34x1 cott. | 26,3 LINEN | 226+-5 | 196+-6 | 145 - 10 | 1,30 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.876 | 00C87-ШР | 150+-2 | 58 | 42 | - | - | 34x1 cott. | 21,7 LINEN | 215+-5 | 176+-5 | 150 - 10 | 1,20 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.1571 | 09C376-ШР | 150+-2 | 60 | 40 | - | - | 34x1 cott. | 21,7 LINEN | 214+-5 | 182+-5 | 155 - 10 | 1,25 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1274 | 07C163-ШР | 150+-2 | 45 | 55 | - | - | 20x1 cott. | 21,7 LINEN | 195+-4 | 156+-5 | 175 - 12 | 1,22 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1300 | 06C226-ШР | 150+-2 | 50 | 50 | - | - | 20x1 cott. | 17,9 LINEN | 180+-4 | 148+-4 | 180 - 13 | 1,27 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1439 | 08C53-ШР | 165+-2 | 44 | 56 | - | - | 20x1 cott. | 21,7 LINEN | 196+-4 | 153+-4 | 180 - 13 | 1,35 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.1498 | 08C343-ШР | 165+-2 | 44 | 56 | - | - | 20x1 cott. | 21,7 LINEN | 196+-4 | 153+-4 | 185 - 13 | 1,45 |
| FABRIC SEMI-NATURAL | OBR.1012 | 02C3-ШР | 150+-2 | 58 | 42 | - | - | 20x1 cott. | 9,09 LINEN | 176+-4 | 104+-3 | 210 - 15 | 1,22 |
| FABRIC SEMI-BLEACHED | OBR.1530 | 09C320-ШР | 150+-2 | 58 | 42 | - | - | 20x1 cott. | 9,52 LINEN | 180+-4 | 104+-3 | 210 - 15 | 1,17 |